106年市售「嬰幼兒服裝」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 生產 國別 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 品質 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小熊初生褲2入 | Chicco | 尺寸:03個月貨號: 71112551603 顏色: 16粉 | 中國大陸 | 杏豐實業有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-66358858 | 裕和昌婦幼用品有限公司(愛兒麗婦幼用品連鎖百貨) 高雄市鼓山區華夏路189號 07-5526387 | 406 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 |
| 2 | 2入攜帶嬰兒圍兜,粉紅 | Brother max | 尺寸: 約 20*20公分 貨號: BM71152 | 中國大陸 | 馨力陽有限公司 臺北市中山區南京東路一段25號9F-1 02-25118669 | 裕和昌婦幼用品有限公司(愛兒麗婦幼用品連鎖百貨) 高雄市鼓山區華夏路189號 07-5526387 | 418 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 纖維成分：包裝紙為「背面100%尼龍」，本體附縫為「Back 100% polyster (聚酯纖維)」，兩者不一致，檢測結果為100%聚酯纖維。 洗標圖案： 翻滾烘乾僅標示「」，未於圖內加註說明，與規定的「」或「」不符。 本體附縫為「」，吊牌為「」，兩者不一致。 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑 |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 生產 國別 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 品質 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 長版 紗布衣 | Schick | 尺寸: F 身長:新生兒~70cm 貨號: 30868 | 臺灣 | 舒福製衣廠有限公司 高雄市苓雅區建國一路61-7號 07-7496761 | 諾貝兒寶貝股份有限公司丁誠分公司 （丁丁連鎖藥妝） 高雄市鼓山區明誠三路465號 07-5520120 | 178 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 水洗的洗標圖案，附縫標籤上為「」，外包裝為「」，兩者不一致。 | 總評：● ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ●物理性安全要求 胸部位及腰部位功能性繩帶長度經檢驗結果為 165 mm以上，超過140 mm ，不符CNS 15291第3.8「當平放且在其最大尺寸時，拉帶、功能性及裝飾性繩帶突出不得大於140 mm。」規定。 |
| 4 | 花花仙子系列-紅 | 米諾娃 | 尺寸:12M 身高: 80-90cm 貨號: MV1550 -12M | 臺灣 | 力賦國際有限公司 高雄市前金區旺盛街26號07-2157726 | 諾貝兒寶貝股份有限公司丁誠分公司 （丁丁連鎖藥妝） 高雄市鼓山區明誠三路465號 07-5520120 | 399 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑 |
| 5 | 防水透氣學習褲(女童短裙) | 奇哥 | 尺寸:2歲 | 臺灣 | 奇哥股份有限公司 臺北市松山區南京東路四段186號5樓 02-25781188 | 諾貝兒寶貝股份有限公司丁誠分公司 （丁丁連鎖藥妝） 高雄市鼓山區明誠三路465號 07-5520120 | 551 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑 |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 生產 國別 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 品質 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 上衣 | Roberta di Camerino | 尺寸:85 顏色:卡其色 | 臺灣 | 耦益國際開發有限公司 臺南市南區文南路51號4樓 06-2619977 | 夢時代購物中心-Roberta di Camerino櫃位 高雄市前鎮區中華五路789號 07-8230320 | 590 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 纖維成分：本體附縫為「棉50%、絲50%」，吊牌為「聚酯纖維50%、絲50%」，與檢測結果不一致，且「絲」非法定中文學名。 檢測結果： ＊棉56.5%、 ＊蠶絲43.5% | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 |
| 7 | 小恐龍肩開套裝 | Lear world 儷兒世界 | 尺寸:70 顏色:黃 | 臺灣 | 輝日實業有限公司 臺南市安平區郡平路460巷35號 06-2991238 | 名媛婦幼用品專賣店 高雄市苓雅區青年二路29號1樓 07-3363672 | 199 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 乾洗的洗標圖案，附掛吊牌為「」，外包裝為「」，兩者不一致，且乾洗圖案須加註限用的乾洗溶劑，如「」或「」。 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑 |
| 8 | 寶寶薄練習褲 | KU-KU Duckbill | 尺寸:L (12-24個月) | 臺灣 | 吉尼寶貝國際股份有限公司 彰化市茄苳路2段290巷27號 0800-223358 | 名媛婦幼用品專賣店 高雄市苓雅區青年二路29號1樓 07-3363672 | 179 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 |
| 9 | 負離子紗布連身裝-繽紛世界 | 小河馬 AJ Hippo | 尺寸:0-6m | 臺灣 | 委製商： 福而美嬰童用品股份有限公司 臺北市內湖區行愛路78巷28路3樓之3 02-87913372 | 名媛婦幼用品專賣店 高雄市苓雅區青年二路29號1樓 07-3363672 | 310 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○物理性安全要求 |
| 10 | 潛水衣 | DECATHLON | 尺寸:2y/a | 中國大陸 | 台灣迪卡儂有限公司 臺中市南屯區大敦南路379號 04-24713612 | 台灣迪卡儂有限公司鳳山營業所 高雄市鳳山區文化路59號 07-7432000 | 999 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑 |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 生產 國別 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 品質 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 男嬰- 短袖印花T | in extenso | 尺寸:適用年齡6~12月、 74公分 貨號:466583 | 孟加拉 | 大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27952888 | 大潤發流通事業股份有限公司鳳山分公司 高雄市鳳山區文化路59號地下1樓至3樓 0800-010020或07-7102999 | 149 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑 |
| 12 | 喜羊羊立體圍兜(藍/粉) | US BABY | 尺寸: 25*27cm 貨號: u1104403B/P | 臺灣 | 台灣優生股份有限公司 新北市新北產業園區五權六路30號 0800-281557 | 家福股份有限公司澄清分公司（家樂福澄清店） 高雄市三民區澄清路635號07-3943858 | 149 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑 |
| 13 | 繽紛水果貓反折護手紗布肚衣 | Baby talk | 尺寸:60cm型號: BT110314 | 臺灣 | 小小家有限公司 新北市汐止區伯爵街14巷12號7樓/ | 頑皮寶貝國際有限公司明誠營業所 高雄市左營區明誠二路517號 07-5578388 | 189 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示廠商電話。 缺少乾洗的洗標圖案，如「」或「」。 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○物理性安全要求 |
| 14 | 反折袖蝴蝶裝-小星星(天絲棉) | Combi | 尺寸:60cm 適用年齡: 3個月 貨號: 1511-B0506-60B | 臺灣 | 台灣康貝有限公司 臺北市內湖區內湖路1段360巷6號6樓 02-77208585 | 頑皮寶貝國際有限公司明誠營業所 高雄市左營區明誠二路517號 07-5578388 | 620 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑 ○物理性安全要求 |
| 15 | 單上衣 | 吉梵尼●范倫鐵諾 (GIOVANNI VALENTINO) | 尺寸:080 貨號:36059顏色:43粉色 | 臺灣 | 龍億服裝有限公司 臺南市安平區建平十三街39號06-2993355 | 頑皮寶貝國際有限公司明誠營業所 高雄市左營區明誠二路517號 07-5578388 | 676 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑 |
| 16 | 紗布肚衣_ 素白粉 | 1A2B baby | 尺寸: 60~70cm 貨號: 601028W | 臺灣 | 雅郁嬰童用品股份有限公司臺南市永康區中山北路396號 06-2014615 | 頑皮寶貝國際有限公司明誠營業所 高雄市左營區明誠二路517號 07-5578388 | 139 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○物理性安全要求 |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 生產 國別 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 品質 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 紗布蝴蝶裝 | PUKU | 尺寸:60cm | 臺灣 | 雪弘實業股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路408號4樓之3 02-26277298 | 喜喬婦嬰用品 高雄市左營區明誠二路538號 07-5581399 | 220 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○物理性安全要求 |
| 18 | 連身裝 | 麗嬰房 (Les enphants) | 尺寸: 身高66cm | 臺灣 | 麗嬰房股份有限公司 臺北市內湖區陽光街321巷60號 0800-000618 | 漢神名店百貨股份有限公司（漢神百貨麗嬰房用品櫃位） 高雄市前金區成功一路266之1號 07-2157266 | 1181.5(2件2363) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑 |
| 19 | 麵包超人附袋雙面穿外套藍 | BAN DAI | 尺寸:80cm | 中國大陸 | 曼迪傳播有限公司 新北市板橋區三民路二段37號25樓之2 02-29634688 | 漢神名店百貨股份有限公司（漢神百貨麵包超人櫃位） 高雄市前金區成功一路266之1號 07-2157266 | 1112 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑 |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

備註：

1.品質檢測：依據國家標準CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」；含有塑膠塗布或配件等之嬰幼兒服飾參照國家標準CNS 15503「兒童用品安全一般要求」增加檢測「塑化劑」；具繩帶及拉帶者依國家標準CNS 15291「兒童衣物安全規範－兒童衣物之繩帶及拉帶」增加檢測「物理性安全要求」；依據國家標準CNS 2339-1「纖維混用率試驗法－第1部：纖維鑑別」、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法－第2部：纖維混用率」檢測纖維成分及含量。

（1）「游離甲醛」項目：嬰幼兒服飾含量不得超過20 ppm。

（2）「禁用之偶氮色料」項目：含量不得超過30 mg/kg。

（3）「塑化劑」項目：含量不得超過0.1 % (1000 ppm)。

（4）「纖維成分及含量」項目：纖維成分中重量百分比許可差應在上下百分之三以內，標示百分之百者無許可差。

（5）「物理性安全要求」項目：衣服胸部及腰部等其他部位，當平放且在其最大尺寸時，所含之拉帶、功能性及裝飾性繩帶突出不得大於140 mm。

2.標示查核：依據「商品檢驗法」及「服飾標示基準」規定應標示項目如下：

（1）依據「商品檢驗法」規定查核是否標示「商品檢驗標識」(圖例：或)。

（2）依據「服飾標示基準」規定應標示項目如下：

- 國內產製者，應標示製造商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。

- 尺寸或尺碼。

- 生產國別(製品主要製程地之生產國別)。

- 纖維或羽絨成分。

- 洗燙處理方法：應包含「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。

註：

  - 105年3月20日前進口或出廠商品應標示「水洗」、「乾洗」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙」之圖案。

  - 105年3月20日起進口或出廠商品應標示「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。

  - 依據「服飾標示基準」第6點標示方法如下：

−以上A.、B.規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、附掛或於內外包裝上標明之。

−以上C.、D.、E.規定之應行標示事項，應採用經洗滌後不破損，字體不褪色之標籤，附縫於商品本體上，其位置應明顯易見。其為包裝商品時，並應於外包裝上標明之。但嬰兒衣物及配件類商品得以附掛、說明書、貼標等其他顯著方式標示之。

3.本次檢驗共19件不同廠牌。

（1）品質檢測結果：

A.19件樣品檢測「游離甲醛」部分：全數符合國家標準之規定。

B.19件樣品檢測「禁用之偶氮色料」部分：全數符合國家標準之規定。

C.11件樣品檢測「塑化劑」部分：全數符合國家標準之規定。

D.6件「物理性安全要求」之繩帶長度：1件(項次3)不符合國家標準之規定。

（2）中文標示：

A.商品檢驗標識：全數符合「商品檢驗法」規定。

B.中文標示查核結果：不符合「服飾標示基準」標示共5件，不符合情形說明如下：

  - 「一般標示」計4件(項次2、3、7、13）不符合規定，包括未標示廠商電話；纖維成分標示不一致；洗燙處理標示不正確或不一致。

  - 「纖維成分」標示與實際檢驗結果不一致計1件(項次6)；不符合「服飾標示基準」纖維成分重量百分比許可差應在上下百分之三以內之規定。