107年「塑膠娃娃」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 品名 | 規格/ 型號 | 生產國別 | 製造廠商（委製商） （含地址） | 進口商 （含地址、電話） | 陳售地點 （商店名稱、地址 、電話） | 價格 （單價） | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑膠玩具 | 168D | 中國大陸 | HINGTO INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED. 18/F ON HONG COMM BLDC 145 HENNESSY RD WANCHAI HONG KONG | 巧天工有限公司 桃園市龜山區華美街28號 03-3206110 | 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 臺中市北區忠明路499號 04-24613181 | 75 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 2 | Rik&Rok寶寶呀呀學語 | 748025 | 中國大陸 | GI-GO TOYS FACTORY LTD. FLATE,1/F., WAH FAI IND.BLDG.,4 SZE SHAN STREET, YAU TONG, KOWLOON, HONG KONG. | 大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27952888 | 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 臺中市北區忠明路499號 04-24613181 | 299 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「電驅動測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 3 | 塑膠玩具 | NO.CH823AB | 中國大陸 | JIAMEI (H.K.) CO., RM 1103 YU SUNG BOON DINGLL TH VOCUX ROAD CENTRAL H.K. | 鑫大原實業社 新北市新莊區新北大道4段346-3號 02-85220038 | 冠泰生活館有限公司 臺中市北區健行路835號 04-22077480 | 135 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:● ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ●「塑化劑含量」 軟塑膠(臉):膚色 DEHP:31.21%>0.1% 軟塑膠(手腳):膚色 DBP:16.35%、DEHP:0.26% 總合:16.61%>0.1% 塑膠(身體):膚色 DBP:0.14%>0.1% |
| 4 | 塑膠玩具 （川劇變臉吊飾） | A-F6985 | 中國大陸 | 委製商 合奏實業有限公司 臺北市南港區昆陽街74號 | 合奏實業有限公司 台北市南港區昆陽街74號 02-26516667 | 富棋文化事業有限公司（金玉堂文具批發五權店） 臺中市南屯區五權西路二段61號 04-24750286 | 69 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 5 | 迪士尼公主經典角色組 | B5284AS01 | 中國大陸 | HASBRO FAR EAST LTD. Rm 1308 World Commerce Centre Harbour City, T.S.T. Kowloon, Hong Kong | 台灣孩之寶有限公司 臺北巿復興南路一段2號4樓 0800-058585 | 中友百貨公司 臺中市北區錦平里三民路3段161號 080-422-800 | 419 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 6 | 嗶啵發聲玩具 嬰兒超人 | 925558 | 中國大陸 | BANDAI CO., LTD. 1-4-8, KOMAGATA, TAITO-KU, TOKYO, JAPAN. | 台灣萬代南夢宮有限公司 臺北市中山北路二段129號9樓 02-25214368 | 中友百貨公司 臺中市北區錦平里三民路3段161號 080-422-800 | 220 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 7 | 聖誕大遊行 | PM05593 | 馬耳他共和國 | GEOBRA BRANDSTATTER STIFTUNG & CO., KG 80HF Industrial Estate, Hal-Far BBG 3000, Malta | 麗嬰國際股份有限公司 臺北市內湖區南京東路6段346號5樓 02-27955120 | 中友百貨公司 臺中市北區錦平里三民路3段161號 080-422-800 | 476 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.「警告」字體未依規定大於5mm×5mm。 2.警告內容字體未依規定大於1.5mm×1.5mm。 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 8 | 塑膠合金玩具 | DH-270301 | 中國大陸 | SEA&SUN TOYS TRADE CO., LTD. NO.1 RIGHT SIDE OF THE SHOW CENTER CHENGHAI SHANTOU GUANGDONG CHINA | 巨倫洋行 新北市新店區玫瑰路51巷16號 02-22157508 | 華駿圖書有限公司（諾貝爾圖書城旗艦店） 臺中市西區公益路186號之2 04-23204007 | 650 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 警告內容字體未依規定大於1.5mm×1.5mm。 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「電驅動測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 9 | 7.25吋語音小小兵混款2 | 20420 | 中國大陸 | Super Technology Limited. Suit #1203, Chinachem Golden Plaza,77 Mody Road, T.S.T. East, Kowloon, H.K. | 伯寶行股份有限公司 新北市新莊區新樹路268巷18號 02-22027999 | 華駿圖書有限公司（諾貝爾圖書城旗艦店） 臺中市西區公益路186號之2 04-23204007 | 499 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「電驅動測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 10 | 塑膠玩具 | D6009B | 中國大陸 | YI FA TOYS NO.69 Jiangdosiqu Yiwu Zhenjiang | 一發洋行有限公司 新北市板橋區金門街31巷33號2樓 02-22963006 | 華駿圖書有限公司（諾貝爾圖書城旗艦店） 臺中市西區公益路186號之2 04-23204007 | 99 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 11 | 玩具 | 386703 | 中國大陸 | JINPIN NO.7-8, NO.2 Lane, Xinghua Road, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Prov. China | 傑立特實業有限公司 新北市板橋區懷仁街35巷2弄11號1樓 02-22223990 | 大買家股份有限公司大里國光分公司 臺中市大里區國光路二段710號 04-24810456 | 799 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「電驅動測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 12 | 兒童玩具 | 290128 | 中國大陸 | 金剛有限公司 廣東省汕頭市澄海區上埭二水廠西側二巷 | 聯昇興業有限公司 新北市五股區五工六路60號5樓 02-89903799 | 大買家股份有限公司大里國光分公司 臺中市大里區國光路二段710號 04-24810456 | 499 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 13 | 冰雪奇緣佳節冒險-艾莎娃娃 | JA55080 | 中國大陸 | Jakks Pacific(HK) Ltd. 12/F, Wharf T&T Centre, 7 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong | 香港商振光玩具有限公司台灣分公司 臺北市大同區鄭州路139號10樓 02-25539369 | 福樂成玩具有限公司 臺中市東區旱溪街40號 04-22151598 | 1130 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 14 | 兒童玩具 | 126- 3250168 | 中國大陸 | 天正玩具公司 廣東省汕頭市澄海區金泰2路1幢8樓 | 鑫冠宇有限公司 臺南市仁德區文華路2段1189之17號 06-2903040 | 冠麟國際開發有限公司 臺中市大里區大里路481巷2弄158號 04-24180288 | 16 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:● ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ●「塑化劑含量」 軟塑膠(臉):膚色 DBP:0.23%、DEHP:23.80% 總合:24.03%>0.1% |
| 15 | 露比娃娃派對公主 | WI-DF 8263 | 中國大陸 | 德發實業有限公司 揭陽市揭東月城德橋工業區 | 萬榮玩具有限公司 臺北市哈密街70之3號 02-25952258 | 冠麟國際開發有限公司 臺中市大里區大里路481巷2弄158號 04-24180288 | 440 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 16 | 塑膠玩具 | XD17-3 | 中國大陸 | 委製商 藝順有限公司 臺北市大同區民權西路136號15之13 | 藝順有限公司 臺北市大同區民權西路136號15之13 02-85311229 | 冠麟國際開發有限公司 臺中市大里區大里路481巷2弄158號 04-24180288 | 88 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:● ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ●「塑化劑含量」 軟塑膠(臉):膚色 DBP:0.06%、DEHP:23.26% 總合:23.32%>0.1% 軟塑膠(手腳):膚色 DBP:0.13%、DEHP:13.82% DINP:5.10% 總合:19.05%>0.1% |
| 17 | 瑪莎娃娃-23公分 | 109306372 | 中國大陸 | Simba Toys HK Ltd. 20/F, Prudential Tower, The Gateway, Harbour City, 21 Canton Rd., TST, Kowloon, Hong Kong | 巨崗洋行股份有限公司 臺北市中山北路3段47號4樓402室 02-25988031 | 新光三越百貨股份有限公司台中中港分公司 臺中市西屯區臺灣大道3段3段301號 04-37022168 | 699 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 18 | 芭比Dreamtopia人物系列 | DHM49 | 印尼 | Mattel Asia Pacific Sourcing Limted. 11/F South Tower World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG | 麗翔股份有限公司 臺北市內湖區陽光街321巷60號 02-87978598 | 新光三越百貨股份有限公司台中中港分公司 臺中市西屯區臺灣大道3段3段301號 04-37022168 | 399 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 19 | POPO-CHAN娃娃 | AI349 | 中國大陸 | 委製商: 唯可有限公司 臺中市西屯區西屯路3段90-30巷6號 | 唯可有限公司 臺中市西屯區西屯路3段90-30巷6號 04-24520663 | 新光三越百貨股份有限公司台中中港分公司 臺中市西屯區臺灣大道3段3段301號 04-37022168 | 1770 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 20 | 12吋柔軟娃娃（3色） | 981435 | 中國大陸 | GIGO TOYS FACTORY LTD. 1202 HOUSTON CENTRE,63 MODY ROAD,TST, KOWLOON, HONG KONG. | 台灣玩具反斗城貿易股份有限公司 臺北市中山區新生北路二段28巷1號 0800-018098 | 野美國際開發股份有限公司 臺中市西屯區河南路3段120號 04-36068888 | 399 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |

1.品質檢測：依據CNS 4797「玩具安全（一般要求）」、CNS 4797-2「玩具安全（特定元素之遷移）」及 CNS 4797-3「玩具安全（物理性）」等國家標準檢測。

(1) 物理性測試：規定玩具結構特性之要求（如小物件、危害尖端、危害邊緣及包裝塑膠膜之安全性等）。

(2) 電驅動性：應符合CNS 14276之規定，電力驅動之結構組合及以電力為功能之電驅動玩具之安全要求（熱與異常使用、機械強度及結構等測試）。

(3) 化學性測試：

A.  塑化劑含量測試：檢測須符合DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（重量比）。

B.  重金屬含量測試：測定鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇等8項重金屬之溶出濃度，不可超過下列重金屬最大容許濃度：

| 元素 mg/kg(ppm) |
| --- |
| Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se |
| 銻 | 砷 | 鋇 | 鎘 | 鉻 | 鉛 | 汞 | 硒 |
| 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |

2.標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識或　　　　　　　  或

自印商品檢驗標識應於商品本體或最小外包裝上將M00000或R00000 及批號（七碼）緊鄰基本圖式之右方或下方，以上下並列方式標示(批號第一、二碼為製造日期【進口商品為進口日期】之西元年之後二碼；第三、四碼為製造日期【進口商品為進口日期】之月份；第五～七碼為流水號)。

- 中文標示

- 玩具名稱。

- 製造廠商之名稱、地址、電話及營利事業統一編號。若為進口者，應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、地址、電話、營利事業統一編號、原始製造廠商之名稱、地址及原始製造國。

- 主要成分或材質。

- 適用之年齡。

  - 若玩具具有特定之使用對象，不適合於某年齡兒童使用時，則應以文字或類似標誌予以標示。

  - 若玩具不適合36個月以下兒童使用者，應特別以文字或標誌標示；標誌如示意圖所示，標誌之繪製方式應符合下列規定。

(a)圓圈及斜線必須為紅色。

(b)襯底必須為白色。

(c)不適用之年齡範圍和兒童圖樣之標示必須為黑色。

(d)標誌直徑應為10 mm以上。

(e)斜線左下方標示不適用之年齡範圍，右上方標示兒童圖樣。

- 使用方法或注意事項。

- 有危害使用者之安全或健康之虞者， 應標明警告標示或特殊警告標示。

G.	進口玩具出售時，中文標示及說明書或警告標示，其內容不得較原產地之標示及說明說簡略。

H.	「警告」或「注意」二字字體應大於5mm x 5mm，內容文字1.5mm x 1.5mm。

3.本次檢驗件數共 20 件，生產國別為中國大陸18件、印尼1件、馬耳他共和國1件。

檢測結果為：

(1)品質部分

  - 「物理性」及「電驅動性」:全數符合規定。

  - 「化學性」部分:

a.「塑化劑含量」：計有3件（項次3、14及16），超過國家標準0.1﹪限量值規定。

b.「重金屬含量」：全數符合規定。

(2)中文標示及商品檢驗標識查核

- 商品檢驗標識：全數符合規定。

- 中文標示：計有2件（項次7及8）不符合規定，不符合情形包括「警告」字體未依規定大於5mm×5mm及警告內容字體未依規定大於1.5mm × 1.5mm。

# Text boxes

符號「○」表示符合；「●」表示不符合

符號「○」表示符合；「●」表示不符合

符號「○」表示符合；「●」表示不符合

符號「○」表示符合；「●」表示不符合